Supplementary Table 1.  Physico-chemical characteristics of SWCNTs.

Sample ID		        Zeta	  	pH	       Size 	    Elemental Carbon

Potential (mV)		               distribution (nm)             content (ng/µl)

SWCNT		-42.3 ± 0.9		6.23 		135 ± 3		      36 ± 6

SWCNT/PS		-50.4 ± 0.9		7.14		162 ± 5		      59 ± 11

SWCNT/PC		-48.2 ± 0.2		7.02		155 ± 1		      75 ± 16

SWCNT/PS-NBD	-46.4 ± 0.5		6.93		153 ± 2

SWCNT/PC-NBD	-34.9 ± 4.5		6.94		169 ± 5

SWCNT/cyt c		-38.8 ± 1.8		7.03		156 ± 3

SWCNT/cyt c/PS	-49.5 ± 3.5		7.02		164 ± 2		      96 ± 19

SWCNT/cyt c/PC	-52.2 ± 3.3		7.14		171 ± 3

All Data are mean ± s.d. (of measurements).