| Chemical composition | BY07 (wt%) | EDTA-washed BY07 (wt%) | CB07 (wt%) | EDTA-washed CB07 (wt%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | 53.48 | 53.64 | 65.74 | 68.01 |
| Al2O3 | 20.04 | 20.27 | 16.03 | 16.58 |
| Fe2O3 | 8.00 | 8.88 | 4.42 | 4.16 |
| CaO | 2.06 | 0.91 | 1.62 | 0.90 |
| MgO | 0.55 | 0.52 | 0.64 | 0.56 |
| Na2O | 2.32 | 3.63 | 0.67 | 1.33 |
| K2O | 1.50 | 1.60 | 1.89 | 2.05 |
| TiO2 | 0.82 | 0.82 | 0.62 | 0.66 |
| P2O5 | 0.23 | 0.24 | 0.10 | 0.06 |
| SO3 | 1.64 | 0.78 | 1.18 | 0.37 |
| LOIa | 9.36 | 8.70 | 7.09 | 8.70 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 |

aLoss on ignition.