Table S6. Parameters of the pseudo -first and -second order model.a

|  | pseudo-first order model | pseudo-second order model |
| --- | --- | --- |
|  | K1,1/min | Qe, mg/g | R2 | K2, g/(mg.min) | Qe, mg/g | R2 |
| β-CDP | 0.2870 | 0.1870 | 0.690 | 0.0026 | 0.2039 | 0.999 |
| RMCDP | 0.1693 | 0.4695 | 0.840 | 0.0402 | 0.4925 | 0.999 |
| HPCDP | 0.4749 | 0.1019 | 0.745 | 0.1201 | 0.5255 | 1.000 |
| γ-CDP | 0.4617 | 0.2372 | 0.783 | 0.0391 | 0.4964 | 1.000 |
| β-HP-CDP | 0.4852 | 0.2981 | 0.774 | 0.0426 | 0.5213 | 1.000 |
| β-γ-CDP | 0.4235 | 0.3040 | 0.678 | 0.0224 | 0.4704 | 0.998 |
| γ-HP-CDP | 0.5323 | 0.2303 | 0.822 | 0.1002 | 0.5367 | 0.999 |

a K1 and K2 are rate constants of first and pseudo-second order models, respectively; and Qe is adsorption amount at equilibrium.