S2 Table. Parameters and the regression coefficients (R2) of the isotherm models.

| Isotherm | Parameters | MPs-3 | MPs-4 | MPs-5 | MPs-3w | GAC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Langmuir | R2 | 0.997 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.998 |
|  | qm (mg/g) | 87.34 | 61.84 | 26.97 | 56.69 | 20.53 |
|  | KL | 4.734 | 3.498 | 1.37 | 2.707 | 1.114 |
|  | aL | 0.054 | 0.057 | 0.051 | 0.048 | 0.054 |
| Freundlich | R2 | 0.907 | 0.957 | 0.891 | 0.942 | 0.835 |
|  | bF | 0.43 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.34 |
|  | KF | 9.63 | 9.45 | 3.55 | 7.26 | 3.29 |
| Redlich-Peterson | R2 | 0.996 | 0.999 | 0.995 | 0.999 | 0.997 |
|  | KR | 5.56 | 4.25 | 1.7 | 3.21 | 1.42 |
|  | (R | 0.084 | 0.091 | 0.084 | 0.075 | 0.092 |
|  | ( R | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Templin | R2 | 0.944 | 0.983 | 0.95 | 0.984 | 0.94 |
|  | B | 16.01 | 10.42 | 5.33 | 10.24 | 3.81 |
|  | A | 0.858 | 1.195 | 0.583 | 0.785 | 0.795 |
| Sips | R2 | 0.984 | 0.992 | 0.996 | 0.992 | 0.988 |
|  | 1/n | 0.713 | 0.706 | 0.935 | 0.845 | 0.981 |
|  | qm (mg/g) | 113.1 | 64.8 | 28.9 | 55.1 | 22.1 |
|  | bS | 0.022 | 0.05 | 0.038 | 0.053 | 0.042 |
| Toth | R2 | 0.978 | 0.996 | 0.981 | 0.993 | 0.986 |
|  | t | 0.361 | 0.258 | 0.332 | 0.287 | 0.392 |
|  | KT | 156.3 | 159.8 | 57.2 | 142.7 | 32.9 |
|  | aT | 1.99 | 1.16 | 1.8 | 1.51 | 1.89 |